|  | # Тригидрат алюминия HYDRAL 20 |
| --- | --- |

# Характеристика наполнителя:

HYDRAL® 20 - название ряда наполнителей с поверхностной обработкой, которые производятся из гидроксида алюминия, покрытие кремнийорганическими соединениями

| HYDRAL 20 |  |
| --- | --- |
| Медианный диаметр частиц: мкм: средний d 50% | 20 |

Типовые физические свойства

| Насыпная плотность (DIN EN ISO 787-10) | 2,4 |
| --- | --- |
| Показатель pH (DIN ISO 10390) | 8 |
| Твердость (по Моосу) | 3 |
| Линейный коэффициент температурного расширения α 20 – 300 ° C (DIN 51045) | 15 * 10-6 * K-1 |

Типовой химический анализ (%)

| ##### Al(OH)3 | 99,9 |
| --- | --- |
| Fe2O3 | 0,01 |
| Na2O | 0,1 |

##### Типовые характеристики, зависящие от зерна

| Объемная плотность, г/ cм³ (DIN EN ISO 60) | 0,8 |
| --- | --- |
| Специальная поверхность BET (м2/г) (DIN ISO 9277) | 0,8 |
| Маслоемкость (г/100 г) DIN ISO 787-5 | 23 |
| Потери при прокаливании 1.000°C (DIN EN ISO 3262-1) | 35 |
| Оценка цветовых оттенков DIN 5033 |  |
| X | 92 |
| Y | 98 |
| Z | 104 |