|  | # Волластонит # TREMIN 283-600 MST |
| --- | --- |

Для производства наполнителя TREMIN 283-600 MST используется предварительно обработанный волластонит, который затем перемалывается без железа. Поверхность наполнителя покрывается метилметакрилатовым силаном.

# ТREMIN 283 имеет ярковыраженную блочную структуру.

## Типовые характеристики зерна

| TREMIN 283-600 MST |  |
| --- | --- |
| Медианный диаметр частиц, мкм: максимальный d 95% | 13 |
| Медианный диаметр частиц: мкм: средний d 50% | 3,5 |
| Ширина отверстия сита, мкм Гранулометр - ALPINE (массовая доля остатка на сите %) |  |
| 63 |  |
| 50 |  |
| 40 |  |
| Диаметр частиц, мкм Лазерный гранулометр CILAS (остаток в объёме %) |  |
| 64 |  |
| 32 |  |
| 16 | 2 |
| 12 | 7 |
| 8 | 18 |
| 6 | 31 |
| 4 | 47 |
| 2 | 69 |

Типовые физические свойства

| Плотность | 2,85 |
| --- | --- |
| Показатель pH | 10 |
| Твердость (по Моосу) | 4,5 |
| Линейный коэффициент температурного расширения α 20 – 300 ° C (DIN 51045) | 6* 10 –6 * K -1 |

Типовой химический анализ (%)

| ##### SiO2 | 50 |
| --- | --- |
| Al2O3 | 1 |
| Fe2O3 | 0,3 |
| CaO | 45 |
| MgO | 0,8 |
| Na2O + K2O | 0,2 |

##### Типовые характеристики, зависящие от зерна

| Насыпная плотность, г/ cм³ DIN 53466 | 0,58 |
| --- | --- |
| Специальная поверхность DIN 66132 – BET (м2/г) | 4 |
| Маслоемкость (г/100 г) DIN ISO 787-5 | 26 |
| Оценка цветовых оттенков DIN 5033 |  |
| X | 88 |
| Y | 88 |
| Z | 101 |

TREMIN производится из предварительно обработанного натурального сырья. Все данные служат в большей степени описанию и не представляют собой гарантию качества. Не исключено содержание грубых частиц. Потребителю надлежит проверить пригодность вещества для своего производства. Мы предоставляем информацию о возможных сферах применения. Покупка осуществляется согласно нашим условиям продажи и доставки.