|  | Волластонит TREMIN® 939-300 L/D 8:1 |
| --- | --- |

Для производства наполнителя TREMIN 939 используется предварительно обработанный волластонит, который затем перемалывается без железа. ТREMIN 939 имеет ярковыраженную игольчатую структуру.

## Типовые характеристики частиц

| TREMIN 939-300 |  |
| --- | --- |
| Макс. размер частиц d90, мкм | 93 |
| Средний размер частиц d50, мкм | 37 |
| ###### Диаметр частиц, мкм | ###### Лазерный грануломер CILAS (остаток в объёме %) |
| 64 | 1 |
| 32 | 7 |
| 12 | 39 |
| 6 | 69 |
| 2 | 91 |
| Диаметр частиц, мкм | Sedi Graph 5100 (остаток в объёме %) |
| 25 | 3 |
| 20 | 7 |
| 10 | 40 |
| 8 | 54 |
| 6 | 69 |
| 4 | 83 |
| 2 | 93 |
| 1 | 95 |

Типовые физические свойства

| Плотность г/см3 | 2,85 |
| --- | --- |
| Показатель pH | 10 |
| Твердость (по Моосу) | 4,5 |
| Линейный коэффициент теплового расширения α 20 – 300 ° C (DIN 51045) | 6* 10 –6 * K -1 |

Типовой химический анализ (%)

| ##### SiO2 | 50 |
| --- | --- |
| Al2O3 | 1 |
| Fe2O3 | 0,3 |
| CaO | 45 |
| MgO | 0,8 |
| Na2O + K2O | 0,2 |
| Потери при прокаливании | 0,2 |

##### Типовые характеристики, зависящие от частиц

| Насыпная плотность, г/ cм³ | 0,4 |
| --- | --- |
| Специальная поверхность, DIN 66132 – BET (м2/г) | 1,2 |
| Маслоемкость (г/100 г) DIN ISO 787-5 | 40 |
| Оценка цветовых предпочтений DIN 5033 |  |
| X | 79 |
| Y | 80 |
| Z | 94 |

TREMIN производится из предварительно обработанного натурального сырья. Все данные служат в большей степени описанию и не представляют собой гарантию качества. Не исключено содержание грубых частиц. Потребителю надлежит проверить пригодность вещества для своего производства. Мы предоставляем информацию о возможных сферах применения. Покупка осуществляется согласно нашим условиям продажи и доставки.